104年「拼接式發泡素面塑膠地墊」市場購樣檢測結果彙整表

| 項次 | 品名 | 廠牌/規格/型號 | 產地 | 製造廠商 (含地址、電話) | 進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價) | 中文標示初步查核結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3M安全巧拼 | 3M/ 320±2 m×320±2 mm×20±2 mm(6入)/ XV301305878-1黃 | 臺灣 | 美商3M台灣子公司 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 臺北市敦化南路二段95號6樓 02-2704-9011 |  | 家福股份有限公司花蓮新城分公司 花蓮縣新城鄉嘉里路15號 03-826-7979 | 799 | ○中文標示 | 總評: ○ 「可遷移元素含量」 「6種塑化劑含量」 「甲醯胺含量」 「甲醛釋出量」 |
| 2 | 安全舒適地墊(PRO特選特力屋舒適地墊) | PRO特選特力屋/ 32×32×1.4 cm±1 mm×9片/ DMF-AR | 臺灣 | 道成企業有限公司 臺北市羅斯福路六段142巷82號1樓 02-2933-2939 |  | 特力屋股份有限公司花蓮分公司 花蓮縣花蓮市林森路176號 0800-008-007 | 299 | △中文標示 主要成分或材料（EVA、PE）無中文標示。 | 總評: ○ 「可遷移元素含量」 「6種塑化劑含量」 「甲醯胺含量」 |
| 3 | 無毒世家素色舒柔墊 | PMU必美優 無毒世家/ 32 cm×32 cm×10 mm±1 mm(9片裝)/ 綠色 | 臺灣 | 台灣必美優國際流通股份有限公司 彰化縣永靖鄉浮圳路424巷301弄61號 04-824-8199 |  | 冬山行股份有限公司 宜蘭縣羅東鎮中山路二段336號 03-950-6600 | 185 | ○中文標示 | 總評: ○ 「可遷移元素含量」 「6種塑化劑含量」 「甲醯胺含量」 |
| 4 | EVA無甲素地墊 | /45×45×1.2 cm(8入)/ 綠色 | 臺灣 | 宏圜科技(股)公司 南投市南崗工業區工業南五路3號 049-225-5530 |  | 特力屋股股份有限公司羅東分公司 宜蘭縣羅東鎮民生路6號3樓 03-955-2000 | 449 （原價898，買一送一） | ○中文標示 | 總評: ○ 「可遷移元素含量」 「6種塑化劑含量」 「甲醯胺含量」 |
| 5 | 安全地墊 | RANINOBW彩虹系列/ 32×32 cm/ 粉紅色(素面) | 臺灣 | 名揚國際企業有限公司 臺中市西屯區環中路三段780-5號 04-2255-3680 |  | 文山聯股份有限公司(大龍大賣場) 臺北市文山區木柵路2段57號 02-2939-2434 | 99 | ○中文標示 | 總評: ● ○「可遷移元素含量」 ○「6種塑化劑含量」 ●「甲醯胺含量」 檢測結果635 ppm >國家標準200 ppm |
| 6 | EVA巧拼地墊 | 新生活家/ 32×32×1.0 cm±1 mm 8片/ DMF-20008-PP(紫色) | 中國大陸 | 未標示製造商名稱、電話、地址，僅標有「供應商」資訊如下： 道成企業有限公司 臺北市羅斯福路六段142巷82號02-2933-2939 | 未標示進口商名稱、電話、地址，僅標有「供應商」資訊如下： 道成企業有限公司 臺北市羅斯福路六段142巷82號02-2933-2939 | 大潤發南湖分公司 臺北市內湖區舊宗路一段188號 0800-010-020 | 229 | △中文標示 未標示製造商及進口商名稱、電話、地址。 | 總評: ○ 「可遷移元素含量」 「6種塑化劑含量」 「甲醯胺含量」 |
| 7 | 無毒地墊 | 新e代/ 32 cm(6入)/ 綠色 | 臺灣 | 未標示製造商名稱、電話、地址，僅標有「經銷商」、「發泡廠商」資訊如下： 經銷商： 一宇洋行(一銀洋行有限公司) 臺中市北區梅豐街47號1樓 04-2231-8658 發泡廠商： 宏圜科技(股)公司 |  | 大潤發南湖分公司 臺北市內湖區舊宗路一段188號 0800-010-020 | 149 | △中文標示 未標示製造商名稱、電話、地址。 | 總評: ○ 「可遷移元素含量」 「6種塑化劑含量」 「甲醯胺含量」 |
| 8 | 新配方組合地墊 | /32 cm×32 cm×10 mm±1 mm/ | 臺灣 | 未標示製造商名稱、電話、地址，僅標有「經銷商」資訊如下： 台墊工業有限公司 彰化縣秀水鄉莊雅村(巷)5號 04-768-5933 |  | 好鄰居商行 新竹縣竹東鎮長春路3段173號 03-594-0795 | 150 | △中文標示 未標示製造商名稱、電話、地址。 主要成分或材料（EVA樹脂）未以中文標示。 | 總評: ○ 「可遷移元素含量」 「6種塑化劑含量」 「甲醯胺含量」 |
| 9 | 鋪地美彩墊 | /32 cm×32 cm×10 mm±1 mm/ | 臺灣 | 金開祥有限公司 新北市蘆洲區長安街299巷9號1樓02-2292-3107 |  | 秀梅五金百貨行 新竹市西大路529號 03-524-8793 | 120 | ○中文標示 | 總評: ○ 「可遷移元素含量」 「6種塑化劑含量」 「甲醯胺含量」 |
| 10 | EVA真愛雙色巧拼地墊 | 無標示 | 臺灣 | 龍凱商行 臺中市烏日區健行路264號 04-2337-2798 |  | 鼎輝五金行 臺中市霧峰區四德路333之3號 04-2339-7684 | 119 | △中文標示 未標示商品淨重、容量、數量或度量等。 | 總評: ○ 「可遷移元素含量」 「6種塑化劑含量」 「甲醯胺含量」 |
| 11 | 衛生環保地墊 | 奇世美/8片裝/ | 臺灣 | 奇世美企業社 彰化縣田尾鄉豐田村光復路四段70巷臨51號 04-883-4550 |  | 翠喜企業有限公司 臺中市霧峰區四德路296,296-1號04-2339-0952 | 99 | ○中文標示 | 總評: ○ 「可遷移元素含量」 「6種塑化劑含量」 「甲醯胺含量」 |
| 12 | 多彩安全地墊 | RANINOBW彩虹系列/ 62×62 cm/ 藍色(素面) | 臺灣 | 名揚國際企業有限公司 臺中市西屯區環中路三段780-5號 04-2255-3680 |  | 弘鈺生活館有限公司 臺南市東區東安路16號 06-208-8487 | 220 | ○中文標示 | 總評: ○ 「可遷移元素含量」 「6種塑化劑含量」 「甲醯胺含量」 |
| 13 | 拼裝地毯 | YSW/ 30×30 cm×6 mm±1(9片)/ 粉紅色 | 臺灣 | 永仕豪企業(股)公司 (未標地址) 06-795-5733 |  | 弘鈺生活館有限公司 臺南市東區東安路16號 06-208-8487 | 129 | △中文標示 未標示製造商地址。 主要成分或材料（polyester、EVA）未以中文標示，且面材成分英文標示不一致。 製造日期僅標示年、月，未標日。 | 總評: ○ 「可遷移元素含量」 「6種塑化劑含量」 「甲醯胺含量」 「甲醛釋出量」 |
| 14 | 耐磨橡木紋地墊 | /45×45×1 cm(8片入)/ | 臺灣 | 未標示製造商名稱、電話、地址，僅標有「供應商」資訊如下： 昭原實業股份有限公司 臺中市太平區建興北路17巷2弄6號10樓 04-2279-9406 |  | 臺灣糖業(股)量販事業部 屏東縣屏東市臺糖街3號 08-751-8399 | 349 | △中文標示 未標示製造商名稱、電話、地址。 主要成分或材料（EVA發泡）未以中文標示。 製造日期僅標示年、月，未標日。 | 總評: ○ 「可遷移元素含量」 「6種塑化劑含量」 「甲醯胺含量」 |
| 15 | 安全無毒EVA彩墊 | /32 cm×32 cm×10 mm±0.5 mm/ | 臺灣 | 未標示製造商名稱、電話、地址，僅標有「工廠登記字號：99-684418-00」。 |  | 捷盈商行 高雄市大寮區鳳林四路12號 07-782-2118 | 99 | △中文標示 未標示製造商名稱、電話、地址。 主要成分或材料（EVA）未以中文標示。 | 總評: ○ 「可遷移元素含量」 「6種塑化劑含量」 「甲醯胺含量」 |

「○」表示符合；「●」表示不符合；「△」表示中文標示初步查核不符合

備註：

              - 品質檢測：依據CNS 15493「拼接塑膠地墊之安全要求」國家標準（104年4月17日修訂公布）執行「可遷移元素含量」、「6種塑化劑含量」、「甲醯胺含量」及「甲醛釋出量」安全要求檢測。

- 「可遷移元素含量」：各試樣修正後之遷移元素值應符合下表所列之最大容許含量（單位: mg/kg）。

| 銻 | 砷 | 鋇 | 鎘 | 鉻 | 鉛 | 汞 | 硒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 25 | 1,000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |

- 「6種塑化劑含量」：依CNS 15138-1「塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法－第1部：氣相層析質譜法」規定執行試驗，鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸丁苄酯(BBP)、鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)、鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP)等6種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1%（質量比）。

- 「甲醯胺含量」：最終發泡地墊中所含甲醯胺之殘留量，不得超過200 ppm (mg/kg)。

- 「甲醛釋出量」：使用接著劑接著紡織品或其他材料者，依CNS 1349「普通合板」所規定之甲醛釋出量試驗法進行取樣及試驗，各試樣之甲醛釋出量平均值為0.3 mg/L以下，而其同一批試樣之甲醛釋出量的最大值不得超過0.4 mg/L。

              - 「中文標示」檢查：

依據「商品標示法」第9條查核中文標示，該條文規定如下：

商品於流通進入市場時，生產、製造或進口商應標示下列事項：

- 商品名稱。

- 生產、製造商名稱、電話、地址及商品原產地。屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址。

- 商品內容：

      - 主要成分或材料。

      - 淨重、容量、數量或度量等；其淨重、容量或度量應標示法定度量衡單位，必要時，得加註其他單位。

- 國曆或西曆製造日期。但有時效性者，應加註有效日期或有效期間。

              - 本次檢驗件數共 15 件，檢測結果為：

- 品質項目

「可遷移元素含量」：全數符合國家標準限量值要求。

「6種塑化劑含量」：全數符合國家標準限量值要求。

「甲醯胺含量」：計 1 件（項次5）超過國家標準200 ppm (mg/kg)限量值要求。

「甲醛釋出量測試」：依據商品特性（使用接著劑接著紡織品或其他材料者）執行檢測，檢測之 2 件（項次1、13）樣品均符合國家標準限量值要求。

- 標示查核

「中文標示」：初步查核計 8 件（項次2、6、7、8、10、13、14、15）不符合「商品標示法」之規定。