106年度「木製板材」市場購樣檢測結果彙整表
項次	品名	廠牌	規格/ / 型號	產地	製造廠商或進口商 / (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址 / 、電話)	價格 / (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	普通合板	龍盛	11.8mm，3*6呎，5層，F3	未標示	龍盛木業有限公司 / 高雄市梓官區梓官路230號1樓 / 07-6171077	楠益企業行 / 高雄市左營區左營大路4之11號 07-5825800	483	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
2	普通合板	成達	6.5mm，3*6呎，5層，F3	馬來西亞	成達建材有限公司 新竹縣新豐鄉學府街39號 / 03-5593116	楠益企業行 / 高雄市左營區左營大路4之11號 07-5825800	315	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
3	普通合板	大英	2.4mm，3*6呎，3層，F3	印尼	大英木業股份有限公司 / 彰化縣永靖鄉五汴村五汴巷290-1號 / 04-8225584	楠益企業行 / 高雄市左營區左營大路4之11號 07-5825800	158	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
4	普通合板	興麒	3.7mm，3*6呎，3層，F3	未標示	興麒企業有限公司 / 台北市信義區忠孝東路五段669號7樓 02-87857310	三發木材行 / 高雄市鼓山區鼓山三路8-4號 / 07-5216996	158	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
5	普通合板	聯合	11.5mm，3*6呎，7層，F3	未標示	聯合建材有限公司 / 高雄市鼓山區美明路79號1樓 / 07-6171350	建宇有限公司 / 高雄市鳳山區光復路1段116號1樓 07-7459000	368	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
6	— / (普通合板)	上采	17.1mm，2*8呎，5層，F3	未標示	上采興業股份有限公司 / 高雄市梓官區嘉展路116號 / 07-6172869	建宇有限公司 / 高雄市鳳山區光復路1段116號1樓 07-7459000	368	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 本體標示無品名及產地(106年1月1日後進口或產製)	○甲醛釋出量
7 / 「○」表示符合；「●」表示不符合	普通合板	北冀	3.6mm，3*7呎，3層，F3	未標示	北冀企業股份有限公司 / 新北市永和區中山路一段255巷22號1樓02-22265501	建宇有限公司 / 高雄市鳳山區光復路1段116號1樓 07-7459000	189	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
8	混凝土模板用合板	百材	14.1mm，3*6呎，9層	未標示	百材企業有限公司 / 新北市五股區五權六路35號 / 02-22992957	建宇有限公司 / 高雄市鳳山區光復路1段116號1樓 07-7459000	483	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
9	— / (層積材)	元鴻	27.7mm，8尺*1.2寸，9層，F3	臺灣	元鴻發展股份有限公司 / 高雄市岡山區嘉興路452號1樓 / 07- 6231211	建宇有限公司 / 高雄市鳳山區光復路1段116號1樓 07-7459000	41	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 本體未標示品名(106年1月1日後產製)	○甲醛釋出量
10	普通合板	潤邦	3.6mm，3*6呎，3層，F3	未標示	潤邦企業股份有限公司 / 高雄市左營區富國路185號7樓之1 / 07-6155088	特力屋大順店 / 高雄市苓雅區武廟路218號 / 07-2259111	310	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
11	層積材	EZ HOME修繕家	26.6mm，49.7*2424mm，21層，F3	中國	展田企業股份有限公司 / 新北市土城區中山路10號 / 02-22675560	特力屋大順店 / 高雄市苓雅區武廟路218號 / 07-2259111	149	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
12	裝修用集成材	特力屋	18.7mm，240*2.8cm，F3	中國	特力股份有限公司 / 台北市內湖區新湖三路23號1、2、5樓 / 0800-552888	特力屋大順店 / 高雄市苓雅區武廟路218號 / 07-2259111	70	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
13 / 「○」表示符合；「●」表示不符合	複合木質地板（雅竹系列）	BLINK	960*90*15mm，F3	中國	鴻佳國際股份有限公司 / 台北市南京東路4段47號3樓 / 02-26008789	特力屋左營店 / 高雄市左營區民族一路948之1號 / 07-3104000	2490	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
14	複合木質地板	Lamett	14*148*1218mm，F3	未標示	捷美企業股份有限公司 / 台中市北屯區北屯路298巷3-3號1樓 / 04-25676615	特力屋左營店 / 高雄市左營區民族一路948之1號 / 07-3104000	1690	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
15	複合木質地板	摩樹家	9*193*1200mm，F3	未標示	勝發木業股份有限公司 / 台南市鹽水區田寮里72-17號 / 06-6552727	隆成木器行 / 高雄市三民區建工路463號1樓 / 07-3826260	1500	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 品名未以「複合〔Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ〕類木質地板」標示，材料名稱、磨耗試驗方法及原產地未標示(106年1月1日後進口或產製)	○甲醛釋出量
16	層積材	森發	26.2mm，244*5cm，17層，F3	未標示	森發國際有限公司 / 高雄市三民區瀋陽街95號1樓 / 07-3118400	朝陽木材合板行 / 高雄市三明區博愛路156號 / 07-3121720	48	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
17	層積材	英遠	26.3mm，2430*32mm，9層，F3	印尼	英遠股份有限公司 / 彰化縣員林鎮新生路244號一樓 / 04-8220521	聯興木材行 / 高雄市三民區十全二路157號 / 07-3210991	53	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
18	複合木質地板	KRONOTEX	12mm*1375*188mm，F3	德國	邵氏國際貿易有限公司 / 台中市北屯區崇德路3段908-2號2樓 / 04-24220169	夢時代門市 / 高雄市前鎮區中華五路789號B2 / 07-9701208	2800	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 品名未以「複合〔Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ〕類木質地板」標示，材料名稱及磨耗試驗方法未標示	○甲醛釋出量
19 / 「○」表示符合；「●」表示不符合	— / (特殊合板)	旺盛	2.8mm，4*8呎，4層，F3	未標示	滋祐木業有限公司 / 高雄市大社區中山路523-5號 / 07-3520352	三朋行 / 高雄市楠梓區朝明路57號 / 07-3511190	740	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 本體標示無品名及產地(106年1月1日後進口或產製)	○甲醛釋出量
20	— / (特殊合板)	豐渥	3.1mm，4*8呎，4層，F3	印尼	豐渥實業有限公司 / 高雄市梓官區赤崁北路141之37號 / 07-6101679	三朋行 / 高雄市楠梓區朝明路57號 / 07-3511190	710	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 本體標示無品名，「原產地:印尼」與驗證登 錄證書「廠址:台灣」不符(106年1月1日後進口)	○甲醛釋出量

        「○」表示符合；「●」表示不符合
備註：
1.品質檢測：
(1)檢測「甲醛釋出量」。
   項次1~7、10檢測標準為CNS 1349「普通合板」、項次9、11、16~17為CNS 11818「單板層積材」、項次13~15、18為CNS 11342「複合木質地板」、項次8為CNS 8057「混凝土模板用合板」、項次12為CNS 11029「裝修用集成材」及項次19~20為CNS 8058「特殊合板」。
(2)甲醛釋出量之國家標準規定如下表:
標示符號	平均值(mg/L)	最大值(mg/L)
F1	0.3 以下	0.4 以下
F2	0.5 以下	以下
F3	1.5以下	以下

2.標示查核：依「商品檢驗法」、適用之國家標準及「木製板材類商品檢驗作業規定」查核「商品檢驗標識」及「中文標示」。
3.本次檢驗件數共20件。
 (1)品質檢測結果：「甲醛釋出量」檢測結果全數符合。
 (2)標示查核：
　　A.商品檢驗標識：全數符合規定。
　　B.中文標示：計有6件不符合規定。